Приложение №____

к документации об электронном аукционе

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

к материалам и конструкциям (изделиям).

| Наименование товара | Характеристика товаров |
| --- | --- |
| Требования к розливу вяжущих материалов |
| Битум нефтяной дорожный | Марка битума: БНД в диапазоне от 60 до 200. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°С: от 91 до 130; при 0°С: не менее 28. Температура размягчения по кольцу и шару: не ниже 43°С. Растяжимость: при 25°С: не менее 65 см; при 0°С: не менее 4,0 см. Температура хрупкости: не выше -17°С. Температура вспышки: не ниже 230°С. Изменение температуры размягчения после прогрева: не более 5°С. Индекс пенетрации: от -1,0 до +1,0. |
| 2.Требования к асфальтобетонной смеси (для ямочного ремонта) |
| Асфальтобе-тонная смесь | Зерновой состав минеральной части смеси и асфальтобетона должен соответствовать указанному в таблице: В процентах по массе. Содержание минеральных зерен, %, мельче данного размера, мм 40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 90 -100 75-100 64-100 52-88 40-60 28-60 16-60 | 10-60 8-37 5-20 2-8 Марка вяжущего: БНД в диапазоне от 60 до 200. Содержание битума в смеси, % по массе: от 3,5 до 5,5. Остаточная пористость: от 5,0 до 10,0 %. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С: не менее 0,7 МПа. Водостойкость: не менее 0,7. Водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,6. Водонасыщение, по объему: св.4,0 до 10,0 %. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть: не более 23%. Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не должно превышать ± 0,5% по массе. В том числе требования к составу асфальтобетонной смеси: Щебень: Щебень марки по дробимости: -изверженных и метаморфических пород: не ниже 800; -осадочных пород: не ниже 600. Марка по морозостойкости щебня: не ниже F25. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: не более 35%. Песок: Марка по прочности песка из отсевов дробления не ниже 600. Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания не более 0,5 % по массе. |
| 3. Требования к асфальтобетонной смеси (для устройства покрытия) |
| Асфальтобетон-ная смесь | Зерновой состав минеральной части смеси и асфальтобетона должен соответствовать указанному в таблице: В процентах по массе. Содержание минеральных зерен, %, мельче данного размера, мм 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 90 -100 75-100 62-100 40-50 28-38 20-28 14-20 10-16 6-12 4-10 Марка вяжущего: БНД в диапазоне от 60 до 200. Содержание битума в смеси, % по массе: от 4,5 до 6,0. Остаточная пористость: от 2,5 до 5,0%. Содержание щебня в асфальтобетонной смеси и асфальтобетоне: св. 50 до 60%. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С: не менее 1,0 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 20°С: не менее 2,5 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 0°С: не более 11 МПа. Водостойкость: не менее 0,90. Водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,85. Водонасыщение, по объему: -образцов отформованных из смеси: от 2,0 до 5,0 %; -вырубок и кернов готового покрытия: не более 5,0 %. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть: от14 до 19%. Сдвигоустойчивость по: -коэффициенту внутреннего трения: не менее 0,87. -сцеплению при сдвиге при температуре 50°С: не менее 0,25 МПа. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при темп. 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин: от 3,5 до 6,0 МПа. Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не более 0,16. Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не должно превышать ± 0,5% по массе. В том числе требования к составу асфальтобетонной смеси: Щебень: Щебень марки по дробимости: -изверженных и метаморфических пород: не ниже 1200; -осадочных пород: не ниже 1000. Марка по истираемости щебня: не ниже И1. Марка по морозостойкости щебня: не ниже F50 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: не более 15% Песок: Марка по прочности песка из отсевов дробления не ниже 800. Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания не более 0,5 % по массе. |
| 4. Конкретные показатели щебня |
| Щебень фракции 20-40 | Указать генезис породы, виды применяемых фракций, диаметр отверстий контрольных сит и значения полных остатков на контрольных ситах для каждой фракции исходя из общих условий, где d и D – наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен: Диаметр отверстий контрольных сит, мм d 0,5 (d + D) D 1,25D Полные остатки на ситах, % по массе От 90 до 100 От 30 до 60 До 10 До 0,5 Марка щебня по дробимости (указывать в зависимости от происхождения используемого щебня): -изверженных пород для основания не ниже 600; -осадочных и метаморфических пород для основания не ниже 300; -потеря массы при испытании щебня не более 38%. Марка щебня по истираемости не ниже И 4; -потеря массы при испытании щебня не более 60%. Содержание зерен слабых пород: не более 15%. Показатели морозостойкости щебня: -марка по морозостойкости не ниже F25; Насыщение в растворе сернокислого натрия-высушивание: -число циклов: не менее 3; -потеря массы после испытания: не менее 1%. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц не более 3%. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы не более 35 %. Содержание глины в комках не более 0,5%. Устойчивость структуры щебня против всех видов распадов должна соответствовать: - марка по дробимости щебня 1000 и выше: не более 3%; - марка по дробимости щебня 800, 600: не более 5%; - марка по дробимости щебня 400 и ниже: не более 7%. Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф): не более 740 Бк/кг |
| Все технические показатели указываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, документацией об аукционе в электронной форме, Приложением №____ проекта Контракта |